Инструкция  по утеплению фасада с финишной облицовкой клинкерной плиткой ströher.

Основание

Изоляционные плиты можно приклеивать на  ровное, крепкое, сухое и чистое основание. Новые штукатурки перед приклеиванием изоляционных плит просушиваем хотя бы 1 день для каждого мм толщины, бетонное основание должно выстояться хотя бы 1 месяц (при нормальных условиях: температура = +20 .C, относительная влажность воздуха = 65 %).  Ровность основания: ± 0,5 см/ 3 м. Выравнивание больших неровностей необходимо произвести  оштукатуриванием поверхности ,

нельзя выравнивать более толстым нанесением клея. Толстослойное нанесение мелкозернистого клея приводит к растрескиванию и тем самым к сдвигу плит, что проявляется в характерном проявлении вертикальных и горизонтальных трещин на поверхности системы. На чистые, кирпичные, стенные поверхности перед приклеиванием изоляционной облицовки не наносим никаких основных грунтовок, остальные основания   грунтуем разведённой ARDEX  P 51

(ARDEX  P 51: вода  = 1 : 3   расход грунтовки  от 50 до  100 гр/м2  в зависимости от впитывающих свойств  основания )

Соответствующее основание: кирпичи, бетон, газобетон, цементно–волокнистые  плиты, минеральные штукатурки.

Не подходящие основания:

деревянные, металлические и пластмассовые поверхности.

Подготовка раствора ARDEX  X7G для приклеивания изоляционных плит и для производства основной штукатурки

Раствор готовится из клея ARDEX  X7G. На мешок клея 25 кг добавляется 10-11 литров воды, так же добавляется песок 30 % зернистостью 0-1 мм, если слой клея будет превышать 10 мм.

При приклеивании изоляционных плит раствор наносится на обратную сторону плит. Если укладываемые плиты не имеют открытых пор, то необходимо механическим способом добиться шероховатости поверхности плит.

Приклеивание нижнего  или первого ряда изоляционных плит

Опорой для первого ряда изоляционных плит обычно служит край фундамента на нижней бетонной плите объекта. Если цоколь не изолирован тепловым способом, то нижний ряд плит выкладываем на

специальную металлическую подножную  рейку, которую в горизонтальном положении прикрепляем на основание. Ширина рейки должна соответствовать толщине изоляционной облицовки. Подножная рейка защищает нижний край изоляционной системы от повреждений и осуществляет прикрепление нижнего ряда изоляционных плит, в как можно более горизонтальном положении.

Внимание!

Для изоляции частей строений, которые закопаны в землю, необходимо применить плиты из экструдированного полистерола  - данные плиты также рекомендуем для изоляции цоколя. В зоне

цоколя тепловая изоляция должна достигать хотя бы 40 см под потолочную плиту подвального помещения, для предотвращения появления теплового моста.

Клей ARDEX  X7G наносим на обратную сторону плит с помощью нержавеющего стального шпателя с зубьями 10-12 мм . Единственно правильное приклеивание - это нанесение клея по краю плит с  дополнением  двух или трех поперечных рядов  посередине, таким образом, что клеем покрываем приблизительно 50 % поверхности.

Изоляционные плиты приклеиваем с перевязкой, очень тесно друг к другу, однако таким образом, чтобы клей не вылезал в местах стыка плит. Ровность поверхности во все время приклеивания плит проверяем  соответствующей по длине рейкой. Лишнюю часть плит на углах ровно отрезаем, однако только после 2 - 3 дней после приклеивания. Возможные щели заполняем кусочками теплового изолятора.

При нормальных условиях погоды (температура воздуха и стенного основания от +5 .C до +35 .C, относительная влажность воздуха  65%) время сушки от 2 до 3 дней, затем следует нанесение основной штукатурки с сеткой и  дополнительное прикрепление анкерами.

Нанесение основной штукатурки ARDEX  X7G

На  пенопластовом утеплителе через 1-2 дня после приклеивания, отшлифовываем небольшие выпуклости и неровности с помощью грубой наждачной бумаги и, как в случае с приклеиванием плит механическим способом, добиваемся шероховатости их поверхности.

В качестве основной штукатурки употребляем ARDEX  X7G  с добавлением песка - 30 % зернистостью 0-1 мм . Раствор наносим вручную – с помощью зубчатой стальной гладилки (ширина и глубина зубцов от 8 до 12 мм). Толщина нижнего слоя при армировке  пенопластовых плит приблизительно 2–3 мм, при армировке плит из стекловаты  приблизительно 4 - 5 мм. В ещё свежее нижнее нанесение вдавливаем пластифицированную стекло-сетку , которую спускаем от верхнего края фасада к низу. По ширине и длине сеточные пояса должны перекрываться от 10 до 20 см. На углах объекта и на краях проёма сетку ровно отрежем, если мы их не укрепили  уголками, то сетку с одной стороны загнём на другую и обратно. В данном примере, нахлёст должен быть шириной не менее 20 см на каждую сторону. Сразу же после вдавливания сетки (техника "мокрое на мокрое") наносим второй тонкий слой основной штукатурки ARDEX  X7G , таким образом, что арматурная сетка лежит во внешней третьей части общей толщины штукатурки. (Пластифицированная, стеклянная, арматурная сетка не должна лежать непосредственно на изоляционной плите!). Поверхность основной штукатурки необходимо как можно лучше выровнять,  для  последущего приклеивания  клинкерной плиткой ströher.

НЕ ПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Дополнительное крепление изоляционных плит

После оштукатуривания  теплоизоляционных плит  с сеткой, через сутки необходимо укрепить стену анкерными болтами:  6-8 штук  на м 2 . Применяются  пластмассовые анкера (ударные или винтовые). В зоне углов количество прикреплений больше (8-14 прикреплений на м2). Существует много разных способов распределения прикреплений. Глубина анкеровки в классические основания должна быть не меньше, чем 50 мм, причём отверстия для анкера просверливаем всегда хотя бы на 20 мм глубже.

Дополнительное прикрепление  плит производим после нанесения основной армированной штукатурки!

Через 1-2 суток можно приклеивать клинкерную плитку ströher  на клей  ARDEX  X 701 F.  Приблизительно через 8 часов  после приклеивания плитки можно заделывать швы затиркой ARDEX  BS. Если высота здания превышает  4 метра, то шов,  который идет на этой высоте по периметру здания заделывается силиконом  для компенсации нагрузок при расширении и сжатии фасадной системы.